Кольцевые сердечники карбонильного железа фирмы AMIDON.

Маркировка кольцевых сердечников, выполненных из карбонильного железа, состоит из буквы Т, далее (по аналогии с ферритовыми сердечниками) через дефис следуют две или три цифры - внешний диаметр кольца в сотых долях дюйма. В маркировку иногда добавляют букву А, обозначающую вариант исполнения с большей высотой кольца. Далее вслед за типом кольца через дефис добавляют марку материала (одну или две цифры), из которого изготовлено кольцо. Изделия из карбонильного железа имеют цветовую маркировку.

Например: T-50-41кольцо с внешним внешний диаметр около 0,5 дюйма (1,3 см) изготовленный из материала марки 41.

В таблице 4 - приведены размеры кольцевых сердечников переведенные в миллиметры:

| В таблице 4 - приведены размеры кольцевых сердечников переведенные в миллиметры: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Магнитопровод | Внешний диаметр, мм | Внутрений диаметр,мм | Высота, мм |
| Т-12 | 3,2 | 1,6 | 1,3 |
| Т-16 | 4,1 | 2 | 1,5 |
| Т-20 | 5,1 | 2,2 | 1,8 |
| Т-25 | 6,3 | 3 | 2,4 |
| Т-30 | 7,8 | 3,8 | 3,3 |
| Т-37 | 9,5 | 5,2 | 3,3 |
| Т-44 | 11 | 5,8 | 4 |
| Т-50 | 13 | 7,6 | 4,8 |
| Т-68 | 18 | 9,4 | 4,8 |
| Т-80 | 20 | 13 | 6,4 |
| Т-94 | 24 | 14 | 7,9 |
| Т-106 | 27 | 14 | 11 |
| Т-130 | 33 | 20 | 11 |
| Т-157 | 40 | 24 | 14 |
| Т-184 | 47 | 24 | 18 |
| Т-200 | 51 | 32 | 14 |
| Т-200А | 51 | 32 | 25 |
| Т-225 | 57 | 36 | 14 |
| Т-225А | 57 | 36 | 25 |
| Т-300 | 76 | 49 | 14 |
| Т-300А | 76 | 49 | 25 |
| Т-400 | 100 | 57 | 17 |
| Т-400А | 100 | 57 | 25 |
| Т-500 | 130 | 78 | 20 |

| Коды материалов и соответствующие цветовые обозначения, а также оптимальные частотные диапазоны приведены в таблице 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Карбонильное железо | Начальная магнитная проницаемость | Рекомендуемая частотная полоса, МГц | Цвет маркировки |
| 0 | 1 | 100...300 | Коричневый |
| 1 | 20 | 0,5...5 | Синий |
| 2 | 10 | 2...30 | Красный |
| 3 | 35 | 0,05...0,5 | Серый |
| 6 | 8 | 10...50 | Желтый |
| 7 | 9 | 3...35 | Белый |
| 10 | 6 | 30...100 | Черный |
| 12 | 4 | 50...200 | Зеленый + Белый |
| 15 | 25 | 0,1...2 | Белый + Красный |
| 17 | 4 | 20...200 | Желтый + Синий |
| 26 | 75 | <1 | Желтый + Белый |

Материал используемый при производстве указанных выше сердечников, представляет собой смесь нескольких материалов. Ниже представлена более подробная информация некоторых наиболее часто применяемых смесей:

Смесь 1- Цветовая маркировка - голубая. Это материал с магнитными свойствами очень близок к смеси 3. Магнитная проницаемость u=20. Эта смесь в сравнении с номером 3 обладает более стабильными магнитными параметрами. Оптимальный частотный диапазон применения находится между 0.5 и 5 МГц.

Смесь 2- Цветовая маркировка - красная. Магнитная проницаемость u=10. Hа изделиях из этой смеси можно создавать контура с высокой добротностью в диапазоне от 2 до 20 МГц. Диапазон применения от 0.5 до 30 МГц. Наиболее часто употребляется в радиолюбительских коротковолновых устройствах.

Смесь 3- Цветовая маркировка - серая. Магнитная проницаемость u=35. Очень высокая стабильность параметров. Диапазон применения от 50 кГц до 0.5 МГц.

Смесь 6- Цветовая маркировка - желтая. Магнитная проницаемость u=8. Очень высокая температурная стабильность магнитных параметров. Применяется в диапазоне частот от 20 до 50 МГц.

Смесь 10- Цветовая маркировка - черная. Магнитная проницаемость u=6. Высокая стабильность магнитных параметров. Применяется для изготовления высокодобротных контуров в диапазоне от 40 до 200 МГц.

Смеси 12 и 17- Цветовые маркировки соответственно - зелено-белая и голубая-желтая. Магнитная проницаемость обеих смесей u=4. Средняя стабильность магнитных параметров. При изготовлении контуров с высокой добротностью в диапазоне от 50 до 200 МГц лучше применять смесь 12. У смеси номер 17 повышенная стабильность параметров.

Сердечники на основе распыленного железа могут успешно применяться в качестве магнитопроводов в различной

- низкочастотных выходных дросселей постоянного тока

- дросселей корректоров мощности

- резонансных индуктивностей

- входных фильтрах шумов

- накопительных дросселях

Для тех кто хочет упростить себе жизнь при проектировании радиоаппаратуры, может использовать очень полезную программку Ring Core Calculator Version 1.2, которую можно скачать вот по этому адресу:
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm

Чрезвычайно полезная программа! У этой программы очень богатый раздел HELP, будет полезен любому вдумчивому читателю. У нее есть один недостаток – нет варианта на русском языке. Поэтому для понимания пригодиться словарь. Настойчиво рекомендуем к использованию. Кроме этой программы на этом сайте Вы найдете еще несколько простеньких, но ОЧЕНЬ полезных программ.